АКТ

осмотра демонтированного подшипника.

(МР Магистральный, г. Донецк ул. Заварзина 1А)

01.11.2017г. в 2350  сетевой насос № 47 Д 1250/125 (630кВт) был выведен из эксплуатации в связи с повышенной вибрацией.

02.11.2017г. было проведено вибрационное обследование.

Результаты измерений:

| # Точка # измере-ния | # Среднеквадратичное значение виброскорости # (мм/с), для направлений измерения, # частотный диапазон 10…1000 Гц |  |  | # Виброускорение # аскз/апик, м/с2 # частотный диапазон 10…5000 Гц | # t0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Вертикальное | # Горизонтальное | # Осевое |  |  |
| # 1 | # 1,6 | # 3,3 | # 3,1 | # 7,8/26,5 | # 50 |
| # 2 | # 1,75 | # 3,27 | # 3,2 | # 28,7/106 | # 29 |
| # 3 | # 6,9 | # 8,5 | # 4,9 | # 34,9/112 | # 60 |
| # 4 | # 5,4 | # 8,7 | # 3,7 | # 23/89 | # 48 |

Обследование показало двойное увеличение значений виброскорости в вертикальном и горизонтальном направлении подшипников насоса.

03.11.2017 г. после замены в подшипниках насоса штатной смазки Литол – 24, на Литол-24 с геомодификатором поверхностей трения – ГМТ, проведено вибрационное обследование.

Результаты измерений через 2 часа обкатки в рабочем режиме на модифицированной смазке:

| # Точка # измере-ния | # Среднеквадратичное значение виброскорости # (мм/с), для направлений измерения, # частотный диапазон 10…1000 Гц |  |  | # Виброускорение # аскз/апик, м/с2 # частотный диапазон 10…5000 Гц | # t0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Вертикальное | # Горизонтальное | # Осевое |  |  |
| # 1 | # 1,0 | # 1,65 | # 2,36 | # 6,29/22 | # 51,1 |
| # 2 | # 1,1 | # 2,34 | # 1,9 | # 44/185 | # 32,3 |
| # 3 | # 2,6 | # 3,65 | # 2,8 | # 31/112 | # 51,5 |
| # 4 | # 3,7 | # 2,6 | # 2,9 | # 13/57 | # 60 |

Процесс обкатки продолжался 6 часов. В процессе обкатки, в подшипнике насоса со стороны муфты, несмотря на снижение виброскорости и температуры, прослушивались периодические металлические стуки на начальном этапе - через 15-30сек. и к окончанию обкатки через 2-3 мин.

При визуальном осмотре подшипника был обнаружено значительное повреждение- одного из тел качения, в следствии чего подшипник был демонтирован. Внешний осмотр деталей подшипника, для анализа и выявления причин малого ресурса показал следующее:

Повреждение на одном из тел качения – неравномерная нагрузка между телами качения

или низкое качество подшипника

Неплотная посадка наружного кольца неравномерная по длине кольца – ослабление посадки подшипника в стакане

Неплотная посадка внутреннего кольца на валу – ослабление посадки подшипника на валу

Следы перекоса и начало осповидного выкрашивание на беговых дорожках колец – недостаточный или неравномерный зазор в подшипнике

Выводы и рекомендации:

1. Замена в подшипниках насоса штатной смазки Литол – 24, на Литол-24 с геомодификатором поверхностей трения дала положительный результат:  снижение коэффициента трения, снижение температуры узлов и значений виброскорости.

2. Возможные причины малого ресурса подшипников: низкое качество подшипников или смазочного материала, недостаточный зазор в подшипнике, ослабление посадки колец подшипника в стакане приводящее к перекосу подшипника, отсутствие плавающей подшипниковой опоры,

3. Рекомендуется: провести измерение посадочных мест подшипника на валу и в стакане, привести отклонения в соответствии с проектными значениями, проверить качество устанавливаемых подшипников, определить рациональные параметры необходимого смазочного материала.